NSF/ANSI 50 对漂浮舱（Floatation/Sensory Deprivation Systems）的标准要求汇总

版本 2026-09-04｜仅内部参考｜禁止外发给客户、投资人、展会

本文件整合 NSF 官方发布的漂浮舱专项认证规范全文（CCS-12804, Issue 2, Published）及 NSF/ANSI/CAN 50-2021 第 28 节（漂浮舱专项条款）的官方说明。

一、标准框架概览

NSF/ANSI/CAN 50 全称是《游泳池、水疗池、热水浴缸及其他休闲水设施的设备与化学品标准》。2021 年修订版新增第 28 节（Section 28），专门针对漂浮舱/感官剥夺系统[web:109]。同时 NSF 发布了专项认证规范CCS-12804（Component Certification Specification for Floatation or Sensory Deprivation Systems and Related Equipment），为厂商提供第三方认证路径[web:96][web:103]。

标准覆盖的设备类型

- 自包含式漂浮舱（self-contained）：工厂集成控制、加热、循环系统

- 非自包含式漂浮舱（non-self-contained）：加热/循环设备非必需组件

- 便携式与固定式系统

- 工厂预制舱体与现场组装系统

认证合规时间表

- 2025 年 1 月 1 日：已按 CCS 认证的产品需完成审查与必要测试[web:109]

- 2024 年 1 月 1 日：多项修订条款（自动化阀门、超细过滤、流量计量装置等）生效[web:109]

二、核心性能测试要求

2.1 浊度削减测试（Turbidity Reduction Test）

这是过滤系统性能的主考项，具体流程如下：

| 测试参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 挑战液配制 | 使用 Sil-co-sil 106（#140 硅粉）将测试水箱浊度调至 45 ± 10 NTU |
| 测试流程 | 过滤器以厂商标称最大设计流量运行，每循环一个水箱容积（tank turnover）后取样测一次浊度，连续测 5 个循环容积 |
| 通过标准 | 5 次循环后，浊度残留比 TR = (TB3−TB1)/(TB2−TB1) ≤ 0.30，即浊度削减率 ≥ 70% |
| 高容量筒式滤芯特例 | 若 5 次循环后 TR 仍 > 0.30 但滤芯未达厂商建议清洗条件，允许在不清洗滤芯的情况下重新排水做第二次测试，并以第二次结果为准 |
| 测试间隔 | 每次浊度测量后要求至少停机 10 ± 0.5 分钟的间歇期 |
| 浊度计精度要求 | 0-10 NTU 范围内精度须达 ±0.5 NTU；10 NTU 以上须达 ±5% 读数或 ±1 NTU（取较大值） |

依据：NSF/ANSI 50 Section 5, Annex B；CCS-12804 Section 1.7.1.4.1[web:96]

2.2 水体周转时间（Turnover Rate）

| 要求 | 数值 |
| --- | --- |
| 最大水体周转时间 | ≤ 30 分钟（整个舱内液体量必须在 30 分钟内被循环过滤系统完整处理一遍） |
| 制造商建议的用户间清洁周期 | 循环系统需达到制造商建议的用户间清洁周期所需的周转次数 |

依据：NSF/ANSI/CAN 50 Section 28；CCS-12804 Section 1.7.1.2[web:96][web:103]

2.3 吸入口数量要求（Suction Outlet Fittings）

漂浮舱循环系统必须包含两个或以上的吸入口配件，这是防止单一吸入口发生负压卡吸事故（entrapment）的安全设计要求，与游泳池的防卡吸法规一脉相承。

依据：NSF/ANSI/CAN 50 Section 28[web:103]

2.4 消毒效能测试

紫外线设备分两档测试标准：

| 消毒级别 | 测试对象 | 灭活率要求 |
| --- | --- | --- |
| 辅助消毒（Supplemental Disinfection） | 进水中的细菌 | ≥ 3-log（99.9%） |
| 二级消毒（Secondary Disinfection） | 隐孢子虫（C. parvum） | ≥ 3-log |

依据：NSF/ANSI 50 Section 15.18；CCS-12804 Section 1.7.1.4.9[web:96][web:98]

三、材料与结构安全要求

3.1 水接触材料安全

所有与舱内水接触的材料必须通过NSF/ANSI 50 Section 3 及 Annex A的健康安全与耐腐蚀性评估，包括：

- 刚性塑料管件：需符合 NSF/ANSI 14（NSF-pw，饮用水终端使用标准）

- 柔性增强塑料软管：需符合 NSF/ANSI 50 Section 4 及 IAPMO Z1033

- 柔性非增强塑料软管：需符合 NSF/ANSI 50 Section 4 及 IAPMO Z1033

依据：CCS-12804 Section 1.4[web:96]

3.2 舱体/内衬性能测试

塑料内衬（非增强型）必须通过的测试：

| 测试项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 厚度 | ≥ 0.030 英寸 |
| 耐穿刺性 | ASTM D4551 或 ASTM D4833 |
| 耐凹陷性 | ASTM D4551 |
| 静水压力 | ASTM D4551 |
| 撕裂强度 | ASTM D1004（≥ 225 lbs/in） |
| 拉伸强度 | ASTM D638（≥ 2000 psi） |
| 100% 伸长率模量 | ASTM D882（≥ 950 psi） |
| 耐化学性 | NSF/ANSI 50 Annex G.1，100 天暴露于最大推荐化学品浓度 |

塑料舱壳需符合的标准：

- ANSI Z124.1.2 Section 5.2 耐污性

- ANSI Z124.7（预制塑料水疗舱壳）：

  - Section 4.3 表面测试

  - Section 4.4 基底测试

  - Section 5.1 色牢度测试

  - Section 5.2 耐磨与可清洁性

  - Section 5.3 香烟测试

  - Section 5.4 耐化学性

  - Section 6.1.2 静载荷要求

  - Section 6.2 空载统一载荷测试

  - Section 6.3 点冲击测试（边缘与座位）

  - Section 7.1 阻燃性（UL94 HB/HBF 评级）或 ANSI Z124.1.2 Section 5.6 点火测试

依据：CCS-12804 Section 1.5.3.1[web:96]

3.3 防滑表面要求

舱内台阶或进出落脚点的表面必须防滑，符合以下任一标准：

- ASTM F462（防滑洗浴设施消费者安全规范）

- ASTM D1894（塑料薄膜与薄片的静/动摩擦系数）

依据：CCS-12804 Section 1.5.3.2[web:96]

3.4 水深与坡度限制

| 参数 | 限制 |
| --- | --- |
| 最大水深 | ≤ 24 英寸（62 cm），且舱外需有颜色对比的深度标记 |
| 舱底坡度 | ≤ 1 英寸/英尺（最大坡度 1:12） |

依据：CCS-12804 Section 1.5.3.3, 1.5.3.4[web:96]

3.5 台阶与扶手尺寸

| 部件 | 尺寸要求 |
| --- | --- |
| 台阶踏面最小深度 | ≥ 10 英寸（25.4 cm） |
| 台阶踏面最小面积 | ≥ 240 in2（1550 cm2） |
| 台阶踢面高度 | 7-12 英寸（17.78-30.48 cm），底层踏面作为座椅时最大 14 英寸（35.56 cm） |
| 扶手最低点距运行水位 | ≤ 9 英寸 |
| 扶手载荷测试 | 150 磅拉力或 300 磅垂直载荷下不得永久变形或脱落 |

依据：CCS-12804 Section 1.5.4[web:96]

四、循环与水处理系统要求

4.1 过滤器性能测试（Section 1.7.1.4.1）

整个过滤系统必须通过 NSF/ANSI 50 Section 5 的以下测试：

- 静水压力测试（1.5 × 最小工作压力 50 psi）

- 压力损失测试

- 循环性能测试：

  - 回水设计需辅助舱内水体循环及排出处理

  - 循环系统（含泵与过滤器）需在清洁介质条件下5 分钟内完成一次完整水体周转

  - 浊度削减率 ≥ 70%（使用 Sil-co-sil 106 硅粉挑战液）

  - 过滤介质可清洁性测试

  - 有效过滤面积与过滤速率测试

依据：CCS-12804 Section 1.7.1.4.1[web:96]

4.2 表面撇污与溢流系统

漂浮舱必须设计集成撇污系统，用于快速去除漂浮碎屑与污染物，可从以下方式之一实现：

- 周边溢流格栅

- 溢流沟系统

- 撇污器（skimmers）

- 湍流进水口

所有系统必须标记理想运行水位及可接受范围。

依据：CCS-12804 Section 1.7.1.4.2[web:96]

4.3 消毒与处理系统

4.3.1 主消毒系统

- 必须使用 EPA 注册的消毒剂（氯/溴等）或符合 NSF/ANSI 50 的消毒系统

- 若使用自动控制器监测水质或投加化学品，控制器需通过 NSF/ANSI 50 认证

- 机械化学投加器、流通式化学投加器、电解氯/溴发生器均需通过 NSF/ANSI 50 认证，且与循环泵电气联锁（泵停则化学投加停止）

- 化学投加器需能在用户间清洁程序后将自由有效氯提升 2.0 ppm（或溴 4.0 ppm）

依据：CCS-12804 Section 1.7.1.4.8[web:96]

4.3.2 辅助/二级处理系统（必须至少配置一种）

制造商必须指定或要求安装以下至少一种辅助/二级处理系统：

- 臭氧处理系统

- 紫外线（UV）处理系统

- 铜/银离子系统

辅助系统必须与循环泵电气联锁，在每次用户间清洁周期运行。

依据：CCS-12804 Section 1.7.1.4.9[web:96]

4.3.3 臭氧浓度限制

使用臭氧处理的系统必须通过 NSF/ANSI 50 Section 13.10 及 Annex H 测试，舱内水中臭氧浓度不得超过 0.1 ppm（0.2 mg/m3）。

依据：CCS-12804 Section 1.7.1.4.9.2[web:96]

4.3.4 初始消毒效能测试

系统必须通过 NSF/ANSI 50 Annex H 的消毒效能测试，测试条件：

- 水位、温度、盐浓度、铜/银含量（如适用）按制造商规格

- 验证水中无自由有效氯或溴

- 验证水中无过氧化氢或其他推荐氧化剂

- 按 Annex H 接种挑战微生物

- 执行制造商推荐的用户间维护/清洁程序

- 主消毒系统（氯/溴）关闭，仅测试辅助处理系统性能

依据：CCS-12804 Section 1.7.1.4.9.3[web:96]

五、安全与防护要求

5.1 入口警报与 SVRS（防卡吸安全系统）

- 舱门可安装经认证的入口警报器，需符合 UL2017 标准（由 OSHA 认可的 NRLT 测试认证）

- 若使用 SVRS（Suction Vacuum Release System，吸力真空释放系统），需通过 ASME A112.19.17 或 ASTM F2387 认证，且由 ISO 17025 认可的第三方机构测试

依据：CCS-12804 Section 1.6[web:96]

5.2 空气吹送与诱导系统（如使用）

- 必须防止水回流至吹风机，可通过以下方式之一：

  - 止回阀

  - Hartford 回路（管道回路防止水回流）

  - 吹风机安装高度高于水位线

- 进气源不得从外部引入水、灰尘或污染物

- 集成空气通道必须能承受 150% 制造商最大额定工作压力至少 5 分钟

- 吹风机管道需符合 NSF/ANSI 50 及 IAPMO Z1033 的管道性能要求

依据：CCS-12804 Section 1.7.1.4.3[web:96]

5.3 完全浸没吸入口配件

吸入口配件必须通过 APSP-16 认证（由 ISO 17025 认可的第三方机构测试），安装时需评估：

- 安装方向（地板或墙壁）

- 安装配置（单个或成对）

- 特定开口的最大流量评级

依据：CCS-12804 Section 1.7.1.4.7[web:96]

六、标记与使用说明要求

6.1 产品标记

- 产品必须带有 NSF CCS-12804 认证标志及其他要求的标记

- 用户手册必须包含清晰的安装、使用与清洁说明

依据：CCS-12804 Physical Evaluation[web:96]

6.2 水位标记

以下系统必须标记理想运行水位及可接受范围：

- 撇污器（skimmers）

- 周边溢流格栅或溢流沟系统

- 湍流进水口及其他水面取水装置

标记位置可在撇污器面板、舱体内部结构/内衬或外壳外部。

依据：CCS-12804 Section 1.7.1.4.2[web:96]

七、对你专利发散的参考意义

7.1 已高度标准化的领域（不建议再投入）

- 浊度削减 ≥ 70% 的测试流程与通过标准已经极其具体、流程化，任何"过滤精度提升""浊度削减方法"层面的方案都很难绕开这套已标准化的测试体系去主张新颖性。

- 水体周转 ≤ 30 分钟、吸入口 ≥ 2 个、臭氧浓度 ≤ 0.1 ppm 等是硬性安全要求，不是创新空间。

- 辅助消毒（UV/臭氧/铜银离子）必须与循环泵电气联锁是通用工程手段，US9956374 已公开类似逻辑。

7.2 可能的空白点（与你现有方向一致）

- NSF 浊度测试用的挑战介质是硅粉悬浊液，测的是"颗粒物削减能力"，而你任务书里强调的"高盐蒸汽在传感器透气孔结晶"是一种完全不同的失效机制——不是颗粒物堵塞过滤介质，而是盐分结晶堵塞传感器的透气路径，这个故障模式不在 NSF 50 任何现有测试项覆盖范围内。

- NSF 测试关注的是过滤系统本身的性能，而你的"沉默失效"发明点属于"传感与自诊断"层面，这是标准未触及的空白区，进一步印证了此前判断：这个方向的独特性不是产品功能层面的差异化，而是故障模式层面的新发现。

八、关键参考文件

- CCS-12804, Issue 2, Published：Component Certification Specification for Floatation or Sensory Deprivation Systems and Related Equipment（NSF 官方专项认证规范全文）[web:96]

- NSF/ANSI/CAN 50-2021, Issue 106：新增 Section 28（Flotation or Sensory Deprivation Systems and Related Equipment）[web:109]

- Water Online 解读文章：The New Addition To NSF/ANSI/CAN 50: Float Tanks（NSF 高级经理 Kristina Laszlo 撰写）[web:103]

- NSF/ANSI 50 Section 5, Annex B：过滤器性能测试方法（浊度削减、可清洁性、有效过滤面积等）

- NSF/ANSI 50 Section 15.18：紫外线消毒效能测试方法

- NSF/ANSI 50 Section 13.10, Annex H：臭氧浓度测试与消毒效能测试方法

下一步建议：若你计划做 NSF 认证，优先使用已通过 NSF/ANSI 50 认证的组件（泵、过滤器、UV/臭氧系统），这会大幅缩短认证周期与成本[web:103]。同时把"传感器透气孔结晶沉默失效"这个故障模式作为你独有的技术叙事点，因为这是目前 NSF 测试体系完全未覆盖的空白区。